## Slide 1: Lecture 10 – 二极管电路part1
Chapter3 from Microelectronic Circuits Text
by Sedra and Smith
Oxford Publishing

## Slide 2: 课程纲要
6.1 二极管基础
6.1.1 二极管结构及其伏安特性
6.1.2 二极管等效电路模型（包括简化、恒压降和小信号模型）
6.1.3 齐纳二极管及其应用（伏安特性、主要参数及其应用电路）
6.2 二极管应用电路
6.2.1 整流电路（包括半波、全波和桥式）
6.2.2 限幅和钳位电路
6.2.3 电压倍增器
6.2.4 逻辑门（或门、与门）
2

## Slide 3: Semiconductor Physics 半导体物理
半导体器件是微电子的核心；
PN结(PN junction)是最基本的半导体器件
载流子
掺杂
载流子的运动
PN结
结构
反向和正向偏置
I/V特性
电路模型
3
Part 1： 半导体基础
Part 2： PN结（二极管器件的物理基础）

## Slide 4: Charge Carriers in Semiconductor 半导体中的载流子
对电路设计者而言，最重要的是掌握PN结的I/V特性，以及表征这一特性的等效电路模型
为了更好地理解I/V特性，我们需要先介绍半导体物理的一些基本概念：电子空穴对、掺杂、载流子密度、漂移电流、扩散电流等
带隙
空穴
本征半导体
掺杂半导体
掺杂
扩散
漂移
4
Part 1： 半导体基础
晶体结构

## Slide 5: Periodic Table 元素周期表
半导体有单一元素半导体(Si, Ge)、化合物半导体(GaAs)之分，本课程主要针对 Si 单一元素半导体
5

## Slide 6: Silicon本征硅：由纯Si构成的晶体，无杂质
Si有4个价电子，因此，需要与周围的4个Si原子共享电子，形成共价键;
绝对温度为0度时，所有共价键都是完整的，没有自由电子  不能导电
当温度升高到室温时，由于热能的作用，部分共价键被打断，形成自由电子  自由电子在电场作用下形成定向运动，也即可以导电，因此自由电子被称为“载流子”
6
本征：就是没有杂质的意思

## Slide 7: Electron-Hole Pair Interaction 电子空穴对
打断共价键，形成自由电子的同时，会在原先共价键的位置留下一个“空穴”；
空穴会被邻近的自由电子填充，如图所示，空穴被邻近电子填充的过程也可以看作空穴的运动，因此空穴也被称为“载流子”（半导体中的空穴可类比与水中的气泡）
于是，我们有了两类载流子：①自由电子、②空穴；本征硅中，自由电子的数量（或浓度）=空穴的数量（或浓度）
而空穴带正电(positive)，所以用p表示
7

## Slide 8: 自由电子、空穴浓度的计算
显然，温度升高，本征Si中自由电子和空穴的数量增加
打断一个共价键，形成一对自由电子-空穴对需克服一定的能量，该能量被称为Si的带隙(Eg, Bandgap, 1.12 eV for Si)
本征Si中自由电子（空穴）的数量与Eg指数相关
Si的原子密度
8
本征硅中电子与空穴的浓度，单位 #/cm3
n = p，因为每打断一个共价键，就产生一个自由电子和一个空穴
i 表示本征半导体（intrinsic）
for T=300 K
常温下，只有极少数的共价键被打断，形成“电子-空穴”对
温度 T 对载流子浓度的影响很大

## Slide 9: Doping (n type) n型掺杂
在本征硅(纯Si)中掺入一个5价的磷（P）原子，则会贡献出一个多余的自由电子，掺入ND个P原子，则会贡献出ND个自由电子；P原子施舍了电子，所以被称为施主(Donor)
因为电子带负电(negative)，所以用n表示，即n型掺杂；
实际ND表示每立方厘米掺入的P原子数，所以ND称为掺杂浓度；
实际ND >> ni，因此n型掺杂半导体中的主要载流子为自由电子，且自由电子浓度(n)主要又ND决定，n≈ND
空穴浓度(p)呢？小于ni，因为大量的自由电子存在，使得空穴被自由电子复合的几率大大增加。
但是：
9

## Slide 10: Doping (p type) p型掺杂
在本征硅(纯Si)中掺入一个3价的硼（B）原子，则会贡献出一个多余的空穴，掺入NA个B原子，则会贡献出NA个空穴；B原子用来接受自由电子，所以被称为受主(Acceptor)
因为空穴带正电(positive)，所以用p表示，即p型掺杂；
实际NA表示每立方厘米掺入的B原子数，所以NA称为掺杂浓度；
实际NA >> ni，因此p型掺杂半导体中的主要载流子为空穴，且空穴浓度(p)主要又NA决定，p≈NA
自由电子浓度(n)呢？小于ni，因为大量的空穴的存在，使得自由电子被空穴复合的几率大大增加。
但是，同样有：
10

## Slide 11: Summary of Charge Carriers
n型半导体
施主
p型半导体
受主
11

## Slide 12: 自由电子和空穴的浓度
p型，Majority Carriers :
p型，Minority Carriers :
n型，Majority Carriers :
n型，Minority Carriers :
关系式始终成立，不管何种掺杂，何种程度的掺杂
n型半导体中，主要载流子（也称为“多子”）为电子，其浓度n≈ND；少数载流子（“少子”）为空穴，
P型半导体中，多子为空穴，其浓度p≈NA，少子为电子
12

## Slide 13
下标n表示n型半导体
13
①ND表示n型掺杂
②电子浓度 = 掺杂浓度
③少子（空穴）浓度用恒等式
np=ni2计算

## Slide 14: 漂移电流
漂移：电场引起的载流子运动
载流子的运动速度正比于电场强度，该比例系数称为载流子的迁移率；
电子的迁移率1350 cm2/(V*s) > 空穴迁移率 480 cm2/(V*s)，因为空穴的移动实际上是电子补位邻近空穴的过程（release--trap），移动性没有电子高
掺杂会降低载流子迁移率
迁移率
14

## Slide 15: Current Flow: General Case 电荷移动产生电流
电流 I 计算：单位时间内流过的电荷
电流 J 密度：单位截面积内的电流
15
图示为空穴，电子类似
观察x1处的截面，一秒时间后，蓝色区域的电荷流过了截面（左图  右图）
蓝色区域的体积：vWh=vA
蓝色区域的载流子数量：vAp
蓝色区域的电荷量：vApq

## Slide 16: Current Flow: Drift
电导率
电阻率
本征硅：
p型硅：
16
总电流密度 = 空穴电流密度 + 电子电流密度
欧姆定律
掺杂半导体电阻率显著降低

## Slide 17: Velocity Saturation
当电场比较大时，载流子的运动速度会趋于饱和
17

## Slide 18: 扩散电流
扩散：载流子从高浓度的地方向低浓度的地方扩散
与一滴墨水滴到一瓶纯净水中扩散的情形类似；
18

## Slide 19: 扩散电流
扩散方向与梯度相反
空穴电流与梯度相反
扩散方向与梯度相反
电子电流与梯度一致
扩散系数
共有四个电流（电子漂移电流、空穴漂移电流、电子扩散电流、空穴扩散电流）中，只有空穴扩散电流的表达式含有负号
19

## Slide 20: Example: Linear vs. Nonlinear Charge Density Profile
载流子浓度为线性变化  扩散电流密度为常数；
载流子浓度为指数变化  扩散电流密度也为指数函数
20
浓度线性变化
浓度指数变化

## Slide 21: Einstein‘s Relation 爱因斯坦关系
虽然载流子漂移和扩散的机制完全不同，但它们的系数却线性相关；
知其一，可求另一；
室温下，VT=26 mV 需熟记
21

## Slide 22
半导体物理的基本概念已介绍完毕
接下来进入最基本的半导体器件——PN结的介绍
22

## Slide 23: PN Junction (Diode) PN结(二极管)
将n型半导体和p型半导体放在一起（实际上是同一Si片上进行不同的掺杂），就形成了PN结，PN结也称为二极管。
二极管的器件符号
阳极
阴极
23

## Slide 24: Diode’s Three Operation Regions
为了理解二极管的工作原理，需要对二极管的三个工作状态（区域）分别进行研究：①热平衡状态（无外加电压）, ②反向偏置（电压正极加在n侧），③正向偏置（电压正极加在p侧）
热平衡
耗尽区
内建电势
反向偏置
结电容
I/V特性
正向偏置
扩散电容
I/V特性
24
Part 2： PN结（二极管器件的物理基础）

## Slide 25: 3.4.1. 物理结构
pn junction structure
  p-type semiconductor
  n-type semiconductor
  metal contact for connection
阳极/正极
阴极/负极
25
Notes: This is a semiconductor diode. Anode and cathode are old terms from vacuum tube circuits.

## Slide 26: 热平衡（无外加电压）时
  掺杂半导体中有四类带电粒子：
    电子（自由移动）、空穴（自由移动）、完全离化的施主离子P+（固定不动）、完全离化的受主离子B- （固定不动）
  p型半导体的多子为空穴；
    p=NA  空穴的数量与带负电的固定B-离子数量相等（少子电子的数量可忽略），整体保持电中性；
  n型半导体的多子为电子；
    n=ND  电子的数量与带正电的固定P+离子数量相等（少子空穴的数量可忽略），整体保持电中性；
26
注意符号和下标的含义

## Slide 27
原本n和p都是电中性的，中性区域的固定离子在图中没有画出来；
① n区域电子浓度较高，p区域空穴浓度较高  t=0+时刻，电子向右边扩散，空穴向左边扩散；
② t=t1时刻，扩散后，n区域靠近边界处暴露出带正电的固定离子，p区域靠近边界处暴露出带负电的离子，正负离子形成电场，电场阻碍扩散运动，同时电场产生漂移电流（将n侧的少子空穴扫到p侧），方向与扩散电流方向相反，漂移电流大小与边界A处的少子浓度pn（B处的少子浓度np）有关，与电场大小无关；【到达边界A（B）处的少子p（n）迅速被电场扫走】
③ 随着扩散继续，暴露出的正负离子增加，导致电场增加，最终扩散电流与漂移电流平衡，暴露出离子的区域（耗尽区）宽度不再增加，达到平衡；
④耗尽区宽度、电场（电势差）可计算，由p侧和n侧的浓度所决定
27
A
B

## Slide 28
28
扩散电流（多子）
漂移电流（少子）
少子浓度严重依赖于温度
IS 随温度变化

## Slide 29
29

## Slide 30: 内建电势计算
平衡时，漂移电流 = 扩散电流
内建电势与载流子的浓度差有关（p区空穴浓度/n区空穴浓度）
浓度相差越大内建电势越大
30

## Slide 31
p侧重掺杂；n侧轻掺杂
p侧耗尽区窄；n侧耗尽区宽
p侧耗尽区电荷 = n侧耗尽区电荷
电势，耗尽区变化，中性区不变
31
ID：扩散电流
IS：漂移电流
离子密度高
空穴浓度高
（固定离子）

## Slide 32: 反向偏置
外加电源的“+”施加在n区域
相当于“增强了”内建电势  暴露出更多的固定离子  耗尽区变宽
扩散电流，因势垒（n侧与p侧的电势差）增加，更难扩散  扩散电流减小
漂移电流，因n侧与p侧的少子浓度pn, np 不变  漂移电流不变【因为少子浓度很小，所以漂移电流很小】
总电流值很小，从n侧到p侧
偏置（Bias），可以是动词，也可以是名词，
indicates operation under some “desirable” conditions
32

## Slide 33: 正向偏置
外加电源的“+”施加在p区域
相当于“削弱了”内建电势  暴露出更少的固定离子  耗尽区变窄
扩散电流，因势垒（n侧与p侧的电势差）减小，更容易扩散  扩散电流增加
漂移电流，因n侧与p侧的少子浓度pn, np 不变  漂移电流不变【因为少子浓度很小，所以漂移电流很小】
总电流为正，从p侧到n侧
33

## Slide 34
扩散电流ID 变化 漂移电流IS 不变
34

## Slide 35
重掺杂，耗尽区窄，np0小
轻掺杂，耗尽区宽，pn0大
①考虑从p侧扩散到n侧的空穴，刚越过耗尽区边界xn时，浓度为pn(xn)，然后迅速与n区的电子复合，浓度减小
①
V=0时，退化为热平衡状态，pn(xn) = pn0
V>0时，正向偏置，存在超额少子
（x=xn 处）
35

## Slide 36
重掺杂，耗尽区窄，np0小
轻掺杂，耗尽区宽，pn0大
②超额少子在n区与电子复合，浓度呈指数衰减
②
36
（x=xn 处）

## Slide 37
重掺杂，耗尽区窄，np0小
轻掺杂，耗尽区宽，pn0大
③超额少子在n区的浓度分布存在梯度  扩散电流 xn处的扩散电流：
③
37

## Slide 38
重掺杂，耗尽区窄，np0小
轻掺杂，耗尽区宽，pn0大
④同理，可计算-xp处的扩散电流。耗尽区内部电流不变化，所以可以得到总电流：
④
38

## Slide 39
重掺杂，耗尽区窄，np0小
轻掺杂，耗尽区宽，pn0大
④
④IS称为饱和电流，也称scale current，因其随面积按比例缩放；Is 受温度影响严重（与ni2相关）
39

## Slide 40
40

## Slide 41: 电容效应1：反向偏置—可变结电容
The PN junction can be viewed as a capacitor. By varying VR, the depletion width changes, changing its capacitance value; therefore, the PN junction is actually a voltage-dependent capacitor. 反向电压增加，耗尽区变宽，电容减小
41

## Slide 42: 结电容：耗尽区固定离子引起的
42

## Slide 43: Voltage-Dependent Capacitance
外加电压变化  耗尽区宽度变化  耗尽区内储存的电荷变化  等效电容值变化；反向偏置时，能实现可变电容（变容二极管，Varactor）
43

## Slide 44: Voltage-Controlled Oscillator 压控振荡器
A very important application of a reverse-biased PN junction is VCO, in which an LC tank is used in an oscillator. By changing VR, we can change C, which also changes the oscillation frequency.
44

## Slide 45
正向偏压时，大量电流可以流过结，因此也代表中性区有大量的移动载流子．这些随着偏压增加的移动载流子增量会贡献出额外的一项电容，称为扩散电容（反偏时为耗尽区固定离子电荷引起的结电容）
正向偏压增加超量少子的浓度和梯度都增加正向电流增加、存储电荷增加等效的扩散电容增加；
电容效应2：正向偏置--扩散电容
45

## Slide 46: PN结的I/V特性（伏安特性）
正向、反向都可以用统一的公式表达
  正向特性：指数关系；反向特性：恒定电流
  室温下VT=26 mV
46

## Slide 47: Parallel PN Junctions
Since junction currents are proportional to the junction’s cross-section area. Two PN junctions put in parallel are effectively one PN junction with twice the cross-section area, and hence twice the current.
47

## Slide 48: 反向击穿区
当反向电压过大时，会发生击穿；
  击穿特性：电压恒定
48

## Slide 49: 反向击穿的两种机理：齐纳（Zener）击穿 vs. 雪崩（Avalanche ）击穿
Zener breakdown， 高掺杂情况下，耗尽区窄电场强，直接破坏共价键，产生电子空穴对；齐纳击穿电压较低(< 5V)
Avalanche breakdown，低掺杂浓度，耗尽区较宽，当反向电压较高时， 高能电子轰击耗尽区内中性原子，产生电离、雪崩；雪崩击穿电压较高 (> 7V)
49

## Slide 50: 二极管的电路模型
电路符号
指数模型
理想模型
恒压降模型
PN结，构成最基本的半导体器件：二极管
单向导通特性
两个状态：开、关
50

## Slide 51: 小结
本征半导体中，电子、空穴的浓度：
  n=p
  与温度相关，300 K 时，≈
掺杂半导体
  恒等式
  n型，n=ND，再根据恒等式求p
  p型，p=NA，再根据恒等式求n
载流子运动——漂移（电场引起）
  掺杂半导体的电导率

## Slide 52: 小结
载流子运动——扩散（浓度梯度引起）
爱因斯坦关系
≈ 26 mV @ 300K

## Slide 53: 小结
PN结的三个工作状态

## Slide 54: 小结
PN结的I/V特性

## Slide 55: 作业